PARTICIÓN DESMONTABLE LINE

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO A | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo A: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Aislamiento acústico de 42 dB según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo B: mixto vidriero central (ciego hasta 882 mm y vidrio hasta 2.082 mm). Parte vidriera con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### DULO B ciego | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo B ciego: ciego en su totalidad, dividido en tres paneles (con entrecalle a 882 mm y 2.082 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B invertido | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo B invertido: mixto ciego central (vidrio hasta 882 mm y ciego hasta 2.082 mm). Parte vidriera con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B vidrio | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo B vidrio: vidriero en su totalidad con 2 vidrios o 1 vidrio centrado; dividido en altura en tres vidrios (con entrecalle a 882 y 2.082 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO B+F | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo B+F: mixto vidriero central y alto (ciego hasta 882 mm y resto vidrio hasta altura de techo, con entrecalle a 2.082 mm). Parte vidriera con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO C | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo C: mixto vidriero bajo con 2 vidrios o 1 vidrio centrado (vidrios hasta 2.082 mm y resto ciego hasta altura de techo). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO C+F | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo C+F: vidriero en su totalidad con 2 vidrios o 1 vidrio centrado; dividido en altura en dos vidrios (con entrecalle a 2.082 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO D | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo D: vidriero en su totalidad con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral, unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato de metilo PMMA o de cinta de doble cara. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Aislamiento acústico de 46 dB para 2 vidrios de 6+6, 42 dB para 2 vidrios 5+5 y 35 dB para 1 vidrio de 6+6 según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO E | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo E: mixto vidriero alto (ciego hasta 882 mm y resto vidrio hasta altura de techo). Parte vidriera con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO E ciego | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo E ciego: ciego en su totalidad, dividido en dos paneles (con entrecalle a 882 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura perimetral de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO F | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo F: mixto con montante vidriero (ciego hasta 2.082 mm de altura y resto vidrio hasta altura de techo). Parte vidriera con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias medidas en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm de espesor. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO F ciego | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo F ciego: ciego en su totalidad, dividido en dos paneles (con entrecalle a 2082 mm). Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/60 micras y tolerancias medidas en color según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G Puerta ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo G: de puerta ciega, con largueros hasta techo. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo revestida de vinilo, melamina o madera natural o de DM lacado, de 928 de anchura y 90mm ó 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura para puerta de 40 mm y herraje tipo manilla Tesa con cerradura para puerta de 90 mm. Aislamiento acústico de 35 dB según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G ### Puerta 2 vidrios enmarcados | M2 Suministro y colocación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo G: de puerta de doble vidrio, con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de dos vidrios templados de 6 y 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 928 mm de anchura y 90 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Aislamiento acústico de 34 dB según norma UNE 74040. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G ### Puerta 1 vidrio enmarcado | M2 Suministro y colocación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo G: de puerta de vidrio con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio de 8 mm templado enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 928 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G ### Puerta 1 vidrio Clarit | M2 Suministro y colocación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo G: de puerta de vidrio con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio templado Clarit, de 928 mm de anchura y 10 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO K ### Puerta ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo K: de puerta ciega, con montante ciego. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta revestida de vinilo, melamina o madera natural o de DM lacado, de 928x2.041x90mm o 928x2.041x40 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura para puerta de 40 mm y herraje tipo manilla Tesa con cerradura para puerta de 90 mm. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO K ### Puerta 2 vidrios enmarcados | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo K: de puerta de doble vidrio, con montante ciego. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de dos vidrios templados de 6 y 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 928x2.041x90 mm. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO K ### Puerta 1 vidrio enmarcado | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo K: de puerta de vidrio, con montante ciego. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de vidrio templado de 8 mm enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 928x2.041x40 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO K ### Puerta 1 vidrio ### Clarit | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo K: de puerta de vidrio, con montante ciego. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hoja de puerta de vidrio templado Clarit, de 928x2.041x10 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO P ### Puerta ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo P: de puerta ciega, con montante vidriero con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033 Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hoja de puerta revestida de vinilo, melamina o madera natural o de DM lacado, de 928x2.041x90 mm o 928x2.041x40 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura para puerta de 40 mm y herraje tipo manilla Tesa con cerradura para puerta de 90 mm. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO P ### Puerta 2 vidrios enmarcados | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo P: de puerta de doble vidrio, con montante vidriero con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hojas de puerta de dos vidrios templados de 6 y 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 928x2.041x90 mm. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO P ### Puerta 1 vidrio enmarcado | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo P: de puerta de vidrio, con montante vidriero con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hoja de puerta de un vidrio templado de 8 mm enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 928x2.041x40 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO P ### Puerta 1 vidrio ### Clarit | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo P: de puerta de vidrio, con montante vidriero con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 994 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hoja de puerta de vidrio templado Clarit, de 928x2.041x10 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO S Puerta ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo S: de puerta doble ciega, con montante ciego. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta revestidas de vinilo, melamina o madera natural o de DM lacado, de 930x2.041x90 mm o 930x2.041x40mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura para puerta de 40 mm y herraje tipo manilla Tesa con cerradura para puerta de 90 mm. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO S ### Puerta 2 vidrios enmarcados | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo S: de puerta doble de doble vidrio, con montante ciego. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de dos vidrios templados de 6 y 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 930x2.041x90 mm. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO S Puerta 1 vidrio enmarcado | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo S: de puerta doble de vidrio, con montante ciego. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de un vidrio templado de 8 mm enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 930x2.041x40 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO S ### Puerta 1 vidrio Clarit | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo S: de puerta doble de vidrio, con montante ciego. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aglomerado de 16 mm revestidos de vinilo, melamina o madera natural o de DM de 16 mm lacado. Canteados en los cuatro lados. La modulación se realiza a testa, sin entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Hojas de puerta de vidrio templado Clarit, de 930x2.041x10 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W Puerta ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo W: de puerta doble ciega, con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo revestidas en ambas caras de vinilo, melamina o madera natural o de DM lacado, de 930 mm de anchura y 90mm ó 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura para puerta de 40 mm y herraje tipo manilla Tesa con cerradura para puerta de 90 mm. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W ### Puerta 2 vidrios enmarcados | M2 Suministro y colocación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo W: de puerta doble de doble vidrio, con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de dos vidrios templados de 6 y 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 930 mm de anchura y 90 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W ### Puerta 1 vidrio enmarcado | M2 Suministro y colocación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo W: de puerta de vidrio con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado de 8 mm enmarcado por perfiles de aluminio pintados, de 930 mm de anchura y 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W ### Puerta 1 vidrio Clarit | M2 Suministro y colocación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo W: de puerta doble de vidrio con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado Clarit, de 930 mm de anchura y 10 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO X Puerta ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo X: de puerta doble ciega con hoja cerradura y tarja, con largueros hasta el techo. Modulación estándar variable hasta 1.930 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo revestidas en ambas caras de vinilo, melamina o madera natural o de DM lacado, de 830/930 mm de anchura la hoja cerradura y una tarja, siendo ambas de 90mm ó 40 mm de espesor. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura para puerta de 40 mm y herraje tipo manilla Tesa con cerradura para puerta de 90 mm. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Z ### Puerta ciega | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo Z: de puerta doble ciega, con montante vidriero con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hojas de puerta revestidas de vinilo, melamina o madera natural o de DM lacado; de 930x2041x90 mm o 930x2.041x40 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura para puerta de 40 mm y herraje tipo manilla Tesa con cerradura para puerta de 90 mm. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Z ### Puerta 2 vidrios enmarcados | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo Z: de puerta doble de doble vidrio, con montante vidriero con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hojas de puerta de dos vidrios templados de 6 y 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 930x2.041x90 mm. Herraje tipo manilla Tesa con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Z ### Puerta 1 vidrio enmarcado | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo Z: de puerta doble de vidrio, con montante vidriero con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hojas de puerta de un vidrio templado de 8 mm enmarcados por perfiles de aluminio pintados, de 930x2.041x40 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO Z ### Puerta 1 vidrio ### Clarit | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo Z: de puerta doble de vidrio, con montante vidriero con 2 vidrios o 1 vidrio centrado. Modulación estándar de 1.931 mm de hueco entre rodapiés. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y marcos de aluminio 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Coronación remetido, formando la partición una llaga con el techo de 13 mm. Vidrios de 4+4, 5+5 o 6+6 mm con butiral. Espacio libre entre vidrios de 55-65 mm según espesor de los mismos. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura. Hojas de puerta de vidrio templado Clarit, de 930x2.041x10 mm. Herraje tipo manilla Tesa o Hoppe con cerradura. Bisagras y cerradura a juego. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO TÉCNICO | M2. Suministro e instalación de partición desmontable LINE de perfilería oculta, módulo técnico: ciego en su totalidad. Modulación estándar de 300 mm. Espesor total de 90 mm. Formado por una estructura interior de acero galvanizado Sendzimir y tapas de aluminio registrables 6060-T6, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Paneles de aluminio 6060-T6 pintados. La modulación se realiza a testa, no hay entrecalle. El panel cierra sobre un burlete de PVC de 2 mm de espesor que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 13 mm. Aislamiento interior de lana mineral de 50 mm de espesor y 30/40 Kg/m3 de densidad. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |