PARTICIÓN DESMONTABLE Movinord EVO 92/11

Memorias de prescripción

| ### MÓDULO D ### 1V centrado | M2. Suministro e instalación de partición desmontable Movinord EVO 92/11 de perfilería oculta, módulo D: vidriero en su totalidad con un vidrio laminar centrado. Modulación estándar de 1.200 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Vidrios, con nivelación opcional, de 4+4, 5+5 ó 6+6 mm con butiral unidos por una junta solapada o enrasada de polimetacrilato de metilo PMMA. Los marcos verticales forman una entrecalle que llevará embutida una lambeta de PVC de doble dureza de 10 mm de ancho que proporciona estanqueidad acústica. Rodapié y coronación remetidos formando la partición una llaga con el suelo y el techo de 20 mm. Desmontabilidad de los vidrios independiente de la estructura por medio de marcos perimetrales clipados a la estructura a cada lado del vidrio. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO G ### Puerta 1 vidrio | M2 Suministro y colocación de partición desmontable Movinord EVO 92/11 de perfilería oculta, módulo G: de puerta de vidrio con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 909 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por una estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hoja de puerta suelo/techo de vidrio templado Clarit de 830 mm de anchura y 10 mm de espesor. Bisagras y cerradura a juego. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |

| ### MÓDULO W ### Puerta 1 vidrio | M2 Suministro y colocación de partición desmontable Movinord EVO 92/11 de perfilería oculta, módulo W: de puerta doble de vidrio con largueros hasta el techo. Modulación estándar de 1742 mm. Espesor total de 80 mm. Formado por estructura de acero galvanizado Sendzimir, calidad según norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elementos metálicos vistos con tratamiento previo de desengrase y aplicación electrostática de polvo poliéster o epoxi, polimerizado en horno a 200ºC, con un espesor de la capa de pintura de 50/90 micras y tolerancias en color medidas según DIN 5033. Hojas de puerta suelo/techo de vidrio templado Clarit de 830 mm de anchura y 10 mm de espesor. Bisagras y cerradura a juego. Reinstalación e intercambiabilidad de los módulos. Sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2008 certificado por LLOYD’S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Todos los elementos necesarios incluidos para su instalación. Suministrado e instalado por distribuidor homologado por el fabricante. |
| --- | --- |