DOUBLAGE DE MUR

D82/D92

Descriptifs

| ### D82 | M2. Fourniture et pose de doublage de mur D82 à couvre-joint : plein. Modulation standard de 1 200 mm. Épaisseur totale : 33 mm. Doublage de mur, colonnes ou descentes. Système télescopique permettant d’absorber les irrégularités du mur (118 mm maxi). Formé par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture poudre polyester ou époxy de 50-60 microns d’épaisseur, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Système commun à la cloison M82 : panneaux de carton / plâtre de 13 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Eléments de liaison avec fenêtres, portes et angles. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |

| ### D92 | M2. Fourniture et pose de doublage de mur D92 à joint creux : plein. Modulation standard de 1 200 mm. Épaisseur totale : 33 mm. Doublage de mur, colonnes ou descentes. Système télescopique permettant d’absorber les irrégularités du mur (118 mm maxi). Formée par une structure intérieure et extérieure en acier galvanisé Sendzimir, qualité selon norme EN 10.142-A1 :1994 (DX51D+Z). Eléments métalliques apparents avec prétraitement de dégraissage et application électrostatique d’un feuil de peinture poudre polyester ou époxy de 50-60 microns d’épaisseur, polymérisée au four à 200ºC, tolérances de couleur conformes à la norme DIN 5033. Système commun à la cloison M92 : panneaux d’aggloméré de 13 mm, chants PVC de 2 mm, revêtus d’un film vinyle de 0,3 mm. Les espaces formant la modulation comportent un joint de liaison en PVC de 10 mm de large embouti. Isolation intérieure en laine de roche de 50 mm d’épaisseur et 30/40 Kg/m3 de densité. Eléments de liaison avec fenêtres, portes et angles. Modules réutilisables et interchangeables. Démarche d’assurance-qualité EN ISO 9001 : 2008 certifiée par LLOYD’S. Tous les éléments nécessaires à la pose compris. Fourni et posé par un distributeur agréé par le fabricant. |
| --- | --- |